附件1

雄安新区禁止使用建设工程材料目录（征求意见稿）

| 序号 | 类别 | 建筑材料名称 | 禁止使用的范围 | 禁止使用的原因 | 禁止依据或参考依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑钢材 | 冷拔低碳钢丝 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 延性差，易脆断，不得用于钢筋混凝土结构或构件的受力钢筋 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 2 |  | 普通松弛级别的钢丝、钢绞线 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 物理性能不佳 | 《产业结构调整指导目录（2024年本）》 |
| 3 |  | 以非标准规定牌号及规格生产的冷轧带肋钢筋为原料的钢筋焊接网产品 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 此类产品不符合《建筑用钢筋产品生产许可证实施细则(冷轧带肋钢筋产品部分)》及GB 13788-2024《冷轧带肋钢筋》要求 | 《建筑用钢筋产品生产许可证实施细则(冷轧带肋钢筋产品部分)》、GB 13788-2024《冷轧带肋钢筋》 |
| 4 |  | 以“HRB600E或相应技术牌号”名称进行生产的热轧带肋钢筋产品 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 此类产品不符合《建筑用钢筋产品生产许可证实施细则(热轧带肋钢筋产品部分)》及GB 1499.2-2024《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》要求 | 《建筑用钢筋产品生产许可证实施细则（钢筋混凝土用热轧钢筋产品部分）》、GB1499.2-2024《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》 |
| 5 |  | 未做防锈处理的止水钢板 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 普通钢板易锈蚀，影响止水功能 | 依据雄安新区建材应用实际提出 |
| 6 |  | 热弯工艺加工的钢筋 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 热弯加工后的钢筋强度和韧性会受到严重影响，对建筑安全性造成潜在威胁 | 依据雄安新区建材应用实际提出 |
| 7 | 混凝土材料与混凝土制品 | 氯离子含量大于0.1%的混凝土外加剂 | 预应力混凝土、钢筋混凝土 | 易引起钢筋锈蚀，影响混凝土结构寿命 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 8 |  | 有碱速凝剂 | 预拌混凝土 | 增大混凝土收缩和碱骨料反应危害，不利于后期强度发展 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 9 |  | 总碱量0.75%以上的膨胀剂 | 预拌混凝土 | 易引起碱骨料反应，影响混凝土结构寿命 | 依据雄安新区建材应用实际提出 |
| 10 |  | 废机油脱模剂 | 预拌混凝土 | 影响混凝土强度、环境安全隐患问题突出 | 依据雄安新区建材应用实际提出 |
| 11 |  | 萘系减水剂 | 预拌混凝土 | 生产过程污染大 | 采纳自《北京市禁止使用建筑材料目录(2023年版)》 |
| 12 |  | 氧化钙类混凝土膨胀剂 | 预拌混凝土 | 过烧成分易造成混凝土涨裂，生产工艺落后 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 13 |  | 多功能复合型（2种或2种以上功能）混凝土膨胀剂 | 预拌混凝土 | 质量难控制 | 采纳自《北京市禁止使用建筑材料目录(2023年版)》 |
| 14 |  | 现场搅拌的混凝土 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 原材料储存和搅拌过程污染环境，质量难控制 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 15 |  | 现场搅拌砂浆（预拌干混砂浆除外） | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 原材料储存和搅拌过程污染环境，质量难控制 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 16 |  | 袋装水泥(特种水泥除外） | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 浪费资源、污染环境、不符合国家产业政策 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 17 |  | 施工现场简易制作的钢筋保护层垫块 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 制作工艺落后，影响垫块质量 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 18 |  | 脂肪族系减水剂 | 预拌混凝土 | 生产过程污染大 | 依据雄安新区建材应用实际提出 |
| 19 |  | 作为骨料用的钢渣 | 预拌混凝土，水稳材料 | 体积稳定性差，对环境存在污染 | 依据雄安新区建材应用实际提出 |
| 20 |  | 干喷混凝土 | 不得用于大断面隧道、大型洞室、C30及以上强度等级喷射混凝土、非富水围岩地质条件 | 后期强度损失多及耐久性差，污染现场环境 | 依据雄安新区建材应用实际提出 |
| 21 | 墙体 材料与保温材料 | 含有六溴环十二烷（HBCD）的聚苯乙烯保温材料 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 危害人体健康，污染环境 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 22 |  | 金属面有机材料夹芯板 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 燃烧性能达不到A级，易发生火灾事故 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 23 |  | 燃烧等级B2级及以下的墙体及屋面保温材料 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 燃烧等级低、防火性能差、存在消防安全隐患 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 24 |  | 采用胶粘剂或锚栓以及两种方式组合的薄抹灰外墙外保温系统 | 民用建筑工程外墙外侧作为主体保温系统设计使用（砌体结构工程和既有建筑、老旧小区改造工程、幕墙结构除外） | 存在脱落、空鼓、开裂、渗漏等质量问题和防火隐患，耐久时间短 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 25 |  | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 民用建筑工程外墙外侧作为主体保温系统设计使用 | 燃烧性能等级低，粘结性差，脆性大、易燃，存在安全隐患 | 采纳自《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》，范围由再生料生产的绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板扩大到所有绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 |
| 26 |  | 使用非耐碱玻纤或非低碱水泥生产的玻纤增强水泥（GRC）空心条板 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 质量难控制，性能不稳定 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 27 |  | 厚度为90mm以下的隔墙板及80mm以下的石膏砌块 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和市政工程 | 隔声和抗冲击性能差 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 28 |  | 菱镁类复合保温板、隔墙板 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 性能差、产品翘曲、产品易泛卤、龟裂 | 采纳自《北京市禁止使用建筑材料目录(2023年版)》 |
| 29 |  | 以石棉为原料的建材制品 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 危害人体健康 | 采纳自《产业结构调整指导目录（2024年本）》，范围由以角闪石石棉（即蓝石棉）为原料的建材制品扩大到以石棉为原料的建材制品 |
| 30 |  | 烧结实心砖 | 建筑工程基础（±0）以上部位（临时建筑、围墙、文物、古建除外） | 生产过程资源消耗大，与同厚度多孔砖、空心砖相比建成的墙体保温隔热性能差 | 依据雄安新区建材应用实际提出 |
| 31 |  | 黏土陶粒和页岩陶粒及以黏土陶粒和页岩陶粒为原料的建材制品 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程(文物、古建除外) | 生产过程破坏耕地和植被，影响生态环境 | 采纳自《北京市禁止使用建筑材料目录(2023年版)》 |
| 32 |  | 黏土砖、页岩砖、黏土瓦 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程(文物、古建除外) | 生产过程破坏耕地和植被，影响生态环境 | 采纳自《北京市禁止使用建筑材料目录(2023年版)》 |
| 33 |  | 非烧结、非蒸压粉煤灰砖 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 生产工艺落后，产品质量难以保证 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 34 |  | 墙体内保温浆料（海泡石、聚苯粒、膨胀珍珠岩等） | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程外墙内保温工程 | 热工性能差，手工湿作业，不易控制质量 | 采纳自《北京市禁止使用建筑材料目录(2023年版)》 |
| 35 |  | 以膨胀珍珠岩或海泡石为主要填料的复合墙体保温浆（涂）料 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程单独作为保温材料用于外墙保温工程 | 单独使用达不到建筑节能设计要求 | 采纳自《北京市禁止使用建筑材料目录(2023年版)》 |
| 36 |  | 采用聚苯颗粒、玻化微珠等颗粒保温材料与胶结材料混合而成的保温浆料 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程单独作为保温材料用于外墙保温工程 | 单独使用达不到建筑节能设计要求，大面积使用容易发生空鼓开裂现象，保温性能不稳定 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 37 |  | 水泥聚苯板（聚苯颗粒与水泥混合成型） | 各类墙体内、外保温工程 | 产品保温性不稳定 | 采纳自《北京市禁止使用建筑材料目录(2023年版)》 |
| 38 |  | 非耐碱型玻璃纤维网格布 | 外墙保温工程 | 耐碱性差，不能保证砂浆层抗裂性能要求 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 39 |  | 水泥基泡沫保温板制品 | 房屋建筑和市政基础设施工程外墙保温工程 | 强度低、脆性大、保温性能达不到节能要求 | 依据雄安新区建材应用实际提出 |
| 40 |  | 发泡水泥绝热层 | 房屋建筑和市政基础设施工程地面辐射供暖工程 | 现场施工，产品质检控制难，保温隔热效果差。 | 依据雄安新区建材应用实际提出 |
| 41 | 建筑门窗幕墙及辅料 | 普通推拉外窗 | 有节能要求的各类房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 达不到建筑节能要求 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 42 |  | 外平开窗 | 7层及以上建筑 | 存在高空掉落风险 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 43 |  | 气密性等级低于7级的建筑外门窗 | 居住建筑的外窗及敞开式阳台门 | 热量损耗大，居住建筑节能效果降低 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 44 |  | 非机械生产的中空玻璃、双层双框各类门窗及单腔结构型的塑料门窗 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 生产工艺落后，产品性能不能保证 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 45 |  | 铝合金抽芯铆钉 | 建筑门窗受力构件之间的连接 | 存在拉铆不足、铆接不到位、铆体跳头等问题，影响门窗使用寿命和质量 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 46 |  | 玻璃幕墙 | 新建住宅、党政机关办公楼、医院门诊急诊楼、中小学校、托儿所、幼儿园、老年人建筑，不得在二层及以上采用 | 因其自爆或脱落而造成损物、伤人事件、危害人民生命财产安全 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 47 |  | 全隐框玻璃幕墙 | 人员密集、流动性大的商业中心，交通枢纽，公共文化体育设施等场所，临近道路、广场及下部为出入口、人员通道的建筑 | 因其自爆或脱落而造成损物、伤人事件、危害人民生命财产安全 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 48 |  | 丙烯酰胺材料的普通灌浆防火玻璃 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程外门窗 | 长时间使用易出现发黄、起雾现象 | 依据雄安新区建材应用实际提出 |
| 49 |  | 幕墙T型、蝶形挂件系统 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 幕墙单元板块不可独立拆装、不便于维修 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 50 |  | 聚氯乙烯类密封条、隔热条、暖边间隔条 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 弹性差，易龟裂 | 采纳自《北京市禁止使用建筑材料目录(2023年版)》 |
| 51 | 管材管件与建筑给排水工程材料 | 非阻氧管材 | 户内供暖系统工程 | 易渗氧，导致构件腐蚀 | 依据雄安新区建材应用实际提出 |
| 52 |  | 水封小于50mm的地漏 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 易返异味 | 采纳自《北京市禁止使用建筑材料目录(2023年版)》 |
| 53 |  | 高层楼房二次供水系统钢筋混凝土水箱、普通钢板水箱 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 表面粗糙，易生锈污染水源 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 54 |  | 直径小于等于600mm的刚性接口的灰口铸铁管 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程管网支线用的埋地排水工程 | 易泄漏，造成水系和土壤污染 | 采纳自《北京市禁止使用建筑材料目录(2023年版)》 |
| 55 |  | 用铅盐做稳定剂的PVC管材、管件 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 危害人体健康 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 56 |  | 镀锌铁皮室外雨水管 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 易损坏 | 采纳自《北京市禁止使用建筑材料目录(2023年版)》 |
| 57 |  | 平口混凝土排水管（含钢筋混凝土管） | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 易渗漏，污染地下水和土壤 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 58 |  | 承插式刚性接口铸铁排水管 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 挠度差，接口部位易损坏、渗水 | 采纳自《北京市禁止使用建筑材料目录(2023年版)》 |
| 59 |  | 水泥管道、石棉管道、无防腐内衬的灰口铸铁管道 | 供水工程 | 影响供水水质、供水安全、易渗漏 | 《住房和城乡建设部办公厅 国家发展改革委办公厅国家疾病预防控制局综合司关于加强城市供水安全保障工作的通知》建办城〔2022〕41号 |
| 60 | 防水 材料 | 溶剂型防水涂料 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 室内空间不利于溶剂挥发，对人员身体造成伤害，存在火灾隐患 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 61 |  | 棉涤玻纤（高碱）网格复合胎基材料 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 产品耐老化性能差，防水功能差 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 62 |  | S型聚氯乙烯防水卷材 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 产品耐老化性能差，防水功能差 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 63 |  | 沥青复合胎柔性防水卷材 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 拉力和低温柔度指标低，耐久性差 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 64 |  | 胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 耐久性差、物理力学性能偏低 | 依据雄安新区建材应用实际提出 |
| 65 |  | 胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 耐久性差、物理力学性能偏低 | 依据雄安新区建材应用实际提出 |
| 66 |  | 胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 耐久性差、物理力学性能偏低 | 依据雄安新区建材应用实际提出 |
| 67 |  | 溶剂型冷底子油（溶剂型基层处理剂） | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 易发生火灾事故，施工过程污染环境 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 68 |  | 焦油聚氨酯防水涂料 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 施工过程污染环境 | 《产业结构调整指导目录（2024年本）》 |
| 69 |  | 焦油聚氯乙烯油膏（PVC塑料油膏、聚氯乙烯胶泥、塑料煤焦油油膏） | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 施工质量差，生产和施工过程污染环境 | 《产业结构调整指导目录（2024年本）》 |
| 70 |  | 石油沥青纸胎油毡 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程作为防水材料使用(文物、古建除外) | 耐久性差，施工过程污染环境 | 采纳自《北京市禁止使用建筑材料目录(2023年版)》 |
| 71 |  | 芯材厚度小于0.5mm以及采用二次加热复合成型工艺或再生原料生产的聚乙烯丙纶复合防水卷材 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 产品耐老化性能差，防水功能差 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 72 |  | 明火热熔法施工的沥青类防水卷材 | 地下密闭空间、通风不畅空间和易燃材料附近的防水工程 | 易发生火灾事故，产生污染物质，影响施工人员健康 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 73 |  | 含氯盐的喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 污染环境，成膜后氯离子渗透到混凝土中，影响混凝土的耐久性 | 依据雄安新区建材应用实际提出 |
| 74 |  | 建筑防水沥青嵌缝油膏 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 易老化，耐久性差 | 依据雄安新区建材应用实际提出 |
| 75 | 供暖供冷系统材料设备 | 钢制翅片管散热器（串片） | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 生产阶段高污染高能耗 散热效果差 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 76 |  | 钢铝复合柱翼型散热器 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 散热量衰减快、散热效果不易保持 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 77 |  | 能效标识为3级的低环温空气源热泵机组 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 能效低、浪费能源 | 依据雄安新区建材应用实际提出 |
| 78 |  | 铸铁阀门（过水部分不为铸铁除外） | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 锈蚀严重 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 79 |  | 手动温控阀 | 新建和改、扩建的居住建筑或以散热器为主的公共建筑 | 无法实现自动恒温功能 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 80 |  | 记忆合金原理的恒温控制阀 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 只有开关动作，不能实现调节功能 | 《供热计量技术规程》 |
| 81 |  | 两段式燃烧器 | 新建1.4MW以上（不包括1.4MW）燃气供热锅炉 | 能效低，浪费能源 | 采纳自《北京市禁止使用建筑材料目录(2023年版)》 |
| 82 |  | 非变频燃烧器 | 新建7.0MW以上（含7.0MW）燃气供热锅炉 | 热效率差，噪音较高 | 采纳自《北京市禁止使用建筑材料目录(2023年版)》 |
| 83 |  | 冷镀锌钢管、非镀锌钢管 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 易锈蚀，影响热计量温控器具的使用 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 84 |  | 内腔粘砂灰铸铁散热器 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 内部易结垢，导热性差，内腔结砂影响计量器具的使用 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 85 |  | 圆翼型、长翼型、813型灰铸铁散热器 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 金属热强度差 | 采纳自《北京市禁止使用建筑材料目录(2023年版)》 |
| 86 |  | 无安全接地的低温辐电热膜 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 存在安全隐患 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 87 |  | 不具备数据远传通讯功能的热计量表 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 无法实现计量数据远传 | 采纳自《北京市禁止使用建筑材料目录(2023年版)》 |
| 88 |  | 能效标识2级及以下，氮氧化物排放未达到GB25034中的5级要求的燃气采暖用壁挂炉 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 能效低、浪费能源 | 采纳自《北京市禁止使用建筑材料目录(2023年版)》 |
| 89 |  | 进水口低于水面（低进水）的卫生洁具水箱配件 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 不防虹吸，污染水质 | 采纳自《北京市禁止使用建筑材料目录(2023年版)》 |
| 90 |  | 手接触式洗面器水嘴 | 公共厕所、公共场所卫生间 | 易交叉感染传染疾病 | 采纳自《北京市禁止使用建筑材料目录(2023年版)》 |
| 91 |  | 便器用手触式（按钮、扳手）冲洗阀 | 新建公共厕所、公共场所卫生间 | 易交叉感染 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 92 |  | 6升水以上的大便器系统（不含6升） | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 浪费水资源 | 采纳自《北京市禁止使用建筑材料目录(2023年版)》 |
| 93 |  | 螺旋升降式铸铁水嘴 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 密封效果差、浪费水资源 | 采纳自《北京市禁止使用建筑材料目录(2023年版)》 |
| 94 | 涂料腻子类 | 溶剂型内外墙涂料 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 易发生火灾事故，施工过程污染环境 | 《产业结构调整指导目录（2024年本）》 |
| 95 |  | 溶剂型地坪涂料 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 易发生火灾事故，施工过程污染环境 | 《产业结构调整指导目录（2024年本）》 |
| 96 |  | 非防水透气性外墙涂料（透气性小于0.85g/(m2·h)） | 节能建筑外保温墙体 | 易导致墙体饰面气泡、发霉、开裂及脱落 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 97 |  | 含双对氯苯基三氯乙烷、 三丁基锡、 全氟辛酸及其盐类、全氟辛烷磺酸、 红丹等有害物质的涂料 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 含有毒物质、危害人体健康 | 国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2024年本）》 |
| 98 |  | 瓷釉涂料 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 含二甲苯挥发性溶剂，危害人体健康 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 99 |  | 硝基类溶剂型木器涂料 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程室内装饰装修工程 | 含有机污染物，施工时挥发有害气体，易发生火灾事故 | 《木器涂料中有害物质限量》GB 18581-2020 |
| 100 |  | 含多氯联苯的涂料 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 多氯联苯属于致癌物质，危害人体健康 | 国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2024年本）》 |
| 101 |  | 不耐水石膏类刮墙腻子 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程（不包括非潮湿及长期有水房间） | 耐水性能差，强度低 | 采纳自《北京市禁止使用建筑材料目录(2023年版)》 |
| 102 | 胶粘剂类 | 聚丙烯酰胺类建筑胶粘剂 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 耐温性能差，耐久性差，易脱落 | 采纳自《北京市禁止使用建筑材料目录(2023年版)》 |
| 103 |  | 瓷砖粘接剂和填缝剂 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 多氯联苯属于致癌物质，危害人体健康 | 国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2024年本）》 |
| 104 |  | 质量损失率＞8%的硅酮密封胶，质量损失率＞5%的改性硅酮密封胶 | 房屋及市政基础设施工程中的非结构部位。 | 迁移挥发的组分含量高，成型以后耐久性差，容易开裂 | 《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030-2022 |
| 105 | 石材、瓷砖类 | 倒挂石材吊顶 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 有坠落风险 | 《关于淘汰建筑幕墙落后产品和技术的指导意见》中装协〔2016〕89号 |
| 106 |  | 水泥砂浆粘贴饰面砖 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 粘结强度耐久性差，易空鼓、掉砖 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 107 | 路面材料 | 防滑值/BPN小于60的光面路面砖（板） | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 防滑性能差，影响行人安全 | 采纳自《北京市禁止使用建筑材料目录(2023年版)》 |
| 108 |  | 光面混凝土路面砖 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 影响行人安全，不透水 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 109 |  | 普通水泥步道砖（九格砖） | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 强度低、不透水、使用寿命短 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 110 |  | 含有石粉、矿渣的透水砖 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 影响透水效果、缩短使用寿命 | 依据雄安新区建材应用实际提出 |
| 111 |  | 砖砌井室 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 易渗漏，造成水系和土壤污染 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 112 |  | 桥面沥青弹塑体填充式伸缩缝 | 大、中型市政与公路桥梁 | 耐久性不足、防水性能差、维护困难、变形适应性有限 | 采纳自《关于<浙江省建设领域“十四五”推广应用和限制、禁止使用技术公告（第一批）>的公示》 |
| 113 |  | 桥面连续构造处橡胶片隔离层材料 | 市政与公路桥梁 | 易老化、粘结性能不稳定、耐腐蚀性差、生产和废弃处理过程有污染 | 采纳自《关于<浙江省建设领域“十四五”推广应用和限制、禁止使用技术公告（第一批）>的公示》 |
| 114 |  | 煤沥青 | 市政与道路工程 | 使用过程中释放有害成分，对环境和人体健康造成危害 | 《城镇道路施工与质量验收规范》CJJ 1-2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 |
| 115 | 照明材料及电气设备 | 含汞的荧光灯，含汞的开关、继电器等电气设备 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 汞属于有毒物质、危害人体健康 | 《关于汞的水俣公约》 国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2024年本）》 |
| 116 |  | 含多氯联苯的变压器、荧光灯镇流器 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 多氯联苯属于致癌物，危害人体健康 | 国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2024年本）》 |
| 117 |  | 荧光灯类一般型电感镇流器 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 能效和功率因数低、工作时温度高，有安全隐患 | 采纳自《北京市禁止使用建筑材料目录(2023年版)》 |
| 118 |  | 白炽灯、碘钨灯、卤素灯、卤粉荧光灯 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程（含建设工地的生产、办公、生活等区域的照明） | 不节能、耐老化性能差 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 119 | 太阳能建筑应用系统设备 | 聚丙烯管、钢塑复合管 | 太阳能集热系统管路高温部分 | 不耐高温、寿命短 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 120 | 施工周转材料 | 脚蹬式吊篮 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 劳动强度大、施工效率低、存在安全隐患 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 121 |  | 采用脲醛树脂生产的竹、木胶合板模板 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 耐水性较差，周转使用次数少，浪费资源 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 122 |  | 大模板悬挂脚手架（包括同类型脚手架） | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 由于结构缺陷，架体横向稳定性差，抗风荷载能力差，易造成架体倾翻，发生坠落事故 | 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2022年版）》 |
| 123 |  | 钢管扣件型附着式升降脚手架 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 存在安全隐患，影响安全文明施工 | 依据雄安新区建材应用实际提出 |
| 124 |  | 质轻可锻铸铁类脚手架扣件（小于1.10kg/套的直角型扣件、小于1.25kg/套的旋转型扣件、小于1.25kg/套的对接型扣件） | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 不能保证扣件的力学性能 | 采纳自《北京市禁止使用建筑材料目录(2023年版)》 |
| 125 |  | 外径小于36mm的丝杠和拖座板边长小于140mm丝杠拖座（外径为48mm的钢管脚手架） | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 配合间隙过大，影响安全使用 | 采纳自《北京市禁止使用建筑材料目录(2023年版)》 |
| 126 |  | 外径小于34mm的丝杠和拖座板边长小于140mm丝杠拖座（外径为42mm的钢管脚手架） | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 配合间隙过大，影响安全使用 | 采纳自《北京市禁止使用建筑材料目录(2023年版)》 |
| 127 |  | 轮扣式脚手架 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 焊点少、力学性能较承插型盘扣脚手架差，回收以及二次利用存在安全隐患 | 依据雄安新区建材应用实际提出 |
| 128 |  | 复合塑料模版 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 产品质量差且易燃、利用率差 | 依据雄安新区建材应用实际提出 |
| 129 |  | 非阻燃型密目式安全网 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 一旦发生火灾，容易加剧火势，且易受腐蚀 | 依据雄安新区建材应用实际提出 |
| 130 | 消防设备 | PVC衬里消防水带 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | PVC衬里消防水带在力学强度、流体阻抗、光热稳定性、抗菌防霉性、耐低温性等方面存在缺陷，这些性能上的不足使其无法满足国家标准 | 国家发展改革委修订发布《产业结构调整指导目录》（2024 年本） |
| 131 |  | 含二氟一氯一溴甲烷灭火器具、灭火系统及设备 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 不利于环境保护 | 《产业结构调整指导目录（2024年本）》《中国受控消耗臭氧层物质清单》 |
| 132 |  | 含三氟一溴甲烷灭火器具、灭火系统及设备 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 不利于环境保护 | 《产业结构调整指导目录（2024年本）》《中国受控消耗臭氧层物质清单》 |
| 133 |  | 含全氟辛基磺酸及其衍生物的灭火器具 | 房屋建筑、市政基础设施工程、水利工程和交通工程 | 不利于环境保护 | 《产业结构调整指导目录（2024年本）》 《中国受控消耗臭氧层物质清单》 |