ICS  03.080.01

CCS A 90

DBXX

雄安新区地方标准

DB XXX-XXXX

雄安新区

学校运动场地（馆）检测验收规范

Code for inspection and acceptance of sports ground (gymnasium)

in xiongan new area

（征求意见稿）

xxxx - xx - xx发布

xxxx- xx- xx实施

河北雄安新区管理委员会综合执法局

发布

目    次

前言	2

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 总体要求	3

4.1  田径场地	3

4.2  室外篮球场地	4

4.3  室内篮球场馆	4

4.4  足球场地	4

5 验收要求	4

5.1  田径场地	4

5.2  室外篮球场地	7

5.3  室内篮球场馆	8

5.4  足球场地	9

6 试验方法	10

6.1  田径场地	10

6.2  室外篮球场地	10

6.3  室内篮球场馆	11

6.4  足球场地	11

7 检验规则	11

7.1  田径场地	11

7.2  室外篮球场地	11

7.3  室内篮球场馆	12

7.4  足球场地	12

# 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由雄安新区管理委员会综合执法局提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

雄安新区

学校运动场地（馆）检测验收规范

# 范围

本文件规定了雄安新区学校运动场地（馆）检测的总体要求、验收要求、试验方法及检验规则。

本文件适用于雄安新区非渗水型和渗水型田径场地、以合成面层材料为主要材料的室外篮球场地、以运动实木地板为主要材料的室内篮球场馆、以人造草为主要材料的足球场地。现场浇筑铺装和预制铺装的竞赛、训练和大众健身用室外合成面层的田径场地（不含规格划线）可参照执行。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 19995.2  天然材料体育场地使用要求及检验方法 第2部分：综合体育场馆木地板场地

GB/T 20239  体育场馆木质地板

GB/T 20394  体育用人造草

GB/T 22517.4  体育场地使用要求及检验方法 第4部分：合成面层篮球场地

GB/T 22517.6  体育场地使用要求及检验方法 第6部分：田径场地

GB 36246  中小学合成材料面层运动场地

# 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

# 总体要求

  - 4.1  田径场地

4.1.1  田径场地按环形跑道的规格分为400m田径场地和非400 m田径场地。田径场地宜采用渗水型或非渗水型材料进行铺装；除特殊性能要求外整个场地各区域宜为同一材质。

4.1.2  田径场地的基础应加铺沥青混凝土层，避免出现面层的脱层、开裂。

4.1.3  跑道内外侧应设置距离跑道不少于1m的安全区域，400m田径场地的直道应包括3m的起跑区域和至少17m的缓冲区域，非400 m田径场地应设置相应的起跑区域和缓冲区域。跑道终点的数字方向宜朝向足球场地方向。

4.1.4  跑道内不宜设有道牙石。如有应留有同尺寸凹槽，铺装时使用与跑道同材质材料进行覆盖。

4.1.5  跳远区沙坑周围的水泥台面应使用塑胶材料或人造草坪覆盖,避免磕碰，降低使用风险。

4.1.6  应根据场地的清洗、保养及维护等方面要求，合理设置给排水设施；跑道内侧应设环形排水沟，场地外侧应设置排水沟，明沟应有活动漏水盖板，小学场地排水沟宽度或直径不应大于25mm，中学场地排水沟宽度或直径不应大于30mm。

4.1.7  国旗升降台宜设计在主席台的东南方、跑道外侧。国旗升降台不应有尖锐棱角，并有醒目标识。

  - 4.2  室外篮球场地

4.2.1  标准篮球场地尺寸应为长28m，宽15m，宜采用合成材料运动面层进行铺装。

4.2.2  室外篮球场地基础应加铺沥青混凝土层，有助于塑胶面层与基础的粘接，避免面层的脱层、开裂。

4.2.3  室外篮球场地全场外侧应设置排水沟，明沟应有活动漏水盖板，下设沉砂池。

  - 4.3  室内篮球场馆

4.3.1  标准篮球场馆地尺寸应为长28m，宽15m，宜采用实木地板进行铺装。

4.3.2  室内篮球场馆应设置通风设施以保证其通风良好。

  - 4.4  足球场地

4.4.1  标准比赛足球场尺寸应为长（105～110）m，宽（68～75）m，宜采用人造草坪进行铺装。

4.4.2  场地基础应低于跑道基础（3～4）cm。宜采用底部排水，排水间距在（1.0～1.5）m之间。

# 验收要求

  - 5.1  田径场地

- 5.1.1  原材料验收

5.1.1.1  固体原料验收

铺装用固体原料（包括防滑颗粒、填充颗粒等）中有害物质限量应符合表1的要求。

表1  固体原料中有害物质限量

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 18种多环芳烃总和/(mg/kg) | ≤50 |
|  | 苯并[a]芘/(mg/kg) | ≤1.0 |
|  | 可溶性铅/(mg/kg) | ≤50 |
|  | 可溶性镉/(mg/kg) | ≤10 |
|  | 可溶性铬/(mg/kg) | ≤10 |
|  | 可溶性汞/(mg/kg) | ≤2 |

防滑颗粒中高聚物含量应不小于20%。

5.1.1.2  非固体原料验收

铺装时使用的非固体原料（包括各种胶粘剂、现浇型面层用预聚体和多元醇树脂组分等）中有害物质限量应符合表2的要求。

表2  非固体原料中有害物质限量要求a

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和/(g/kg) | ≤1.0 |
|  | 3种邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和/(g/kg) | ≤1.0 |
|  | 短链氯化石蜡(C10-C13)/(g/kg) | ≤1.5 |
|  | 游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和/(g/kg) | ≤10 |
|  | 挥发性有机化合物/(g/L) | ≤50 |
|  | 游离甲醛/(g/kg) | ≤0.50 |
|  | 苯/(g/kg) | ≤0.05 |
|  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/(g/kg) | ≤1.0 |
|  | 可溶性铅/(mg/kg) | ≤50 |
|  | 可溶性镉/(mg/kg) | ≤10 |
|  | 可溶性铬/(mg/kg) | ≤10 |
|  | 可溶性汞/(mg/kg) | ≤2 |
| a多组分样品,在测试游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和时,应先检测固化剂样品中游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)含量,然后按产品明示的施工配比进行计算;其他检测项目按照产品明示的施工配比混合后测定。 |  |  |

- 5.1.2  田径场地验收

5.1.2.1  外观

应符合下述要求：

- 合成面层环形跑道的颜色应均匀一致，无明显色差，颜色通常为红色、绛红色或蓝色；

b）  场地跑道、助跑道和两个半网区的合成面层材料和颜色应一致；

c）  合成面层固化均匀，不应出现起鼓、气泡、裂缝、分层、断裂或台阶式凹凸；

d）  点位线清晰、应不反光且无明显虚边；

e）  表面颗粒应均匀，粘接牢固。

5.1.2.2  厚度

除需加厚区域外，场地面层平均厚度应≥14 mm，低于规定厚度10%的面积应≤总面积的10%，任何区域的厚度均应≥1Omm。

5.1.2.3  平整度

合成面层表面应平坦，任何位置和方向上的2m直尺下不应有大于3mm的间隙。不应有大于1mm阶梯状起伏。

5.1.2.4  坡度

a）  环形跑道的纵向坡度（跑进方向）不大于0.1%；横向坡度（由外沿向内沿，垂直于跑进方向）不大于l%；

b）  跳远、三级跳远和撑竿跳高助跑道最后40 m，纵向坡度不大于0.1%；扇形半圆区域内跳高助跑道最后15 m的纵向坡度不大于0.4%；跳远、三级跳远和撑竿跳高助跑道横向坡度不大于1.0%；

c）  标枪助跑道最后20 m，沿跑进方向坡度不大于0.1%，横向坡度不大于1.0%；铅球、铁饼、标枪和链球落地区沿投掷方向坡度不大于0.1%；铅球、铁饼、链球的投掷圈保持水平。

5.1.2.5  跑道

5.1.2.5.1  跑道半径及数量

400 m环形跑道半径为36m、36.5m、37.898m,包括至少6条弯道；比赛用跑道半径为36.5m，包括至少8条弯道。

5.1.2.5.2  跑道标记

- a）  跑道线、起跑线、终点线用白色标示，宽度均为5㎝。

- b）  起跑线（除弧形起跑线外）、终点线与分道线呈直角标示。

- c）  终点线处的跑道上标示分道号码，字符高度大于0.50m。

- d）  起跑线与终点线间的距离不得出现负差，100m和110m栏正差不大于20mm，其余正差不大于1/10000。

- e）  所有跑道标记应符合《国际田径协会联合会田径场地设施手册》的要求。

5.1.2.5.3  400 m环形跑道规格

a）  跑道分道宽度为(1.22±0.01)m；

b）  环形跑道长度为400.00 m，最大正偏差不大于0.04m，不得出现负偏差；100m直跑道长度最大正偏差不大于0.02m，不得出现负偏差；

5.1.2.6  物理机械性能

合成面层材料的物理机械性能应符合表3的要求。场地面层材料的冲击吸收和垂直变形性能在(10±2) ℃、(23±2) ℃和(40±2) ℃的温度条件下，均应符合表3的要求。

表3  物理机械性能要求

| 面层类型 | 拉伸强度 MPa | 拉断伸长率 ％ | 冲击吸收 ％ | 垂直变形 mm | 抗滑值BPN (20 ℃) | 阻燃性 级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非渗水型合成面层材料 | 现浇型 ≥0.50 预制型 ≥0.70 | ≥40 | 35～50 | 0.6～2.5 | ≥47 | 1 |
| 渗水型合成面层材料 | ≥0.40 | ≥40 | 35～50 | 0.6～2.5 | ≥47 | 1 |

5.1.2.7  有害物质限量及气味

合成面层成品中有害物质限量（有害物质含量、有害物质释放量）及气味应符合表4的要求。

表4  有害物质限量及气味要求

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和/(g/kg) | ≤1.0 |
|  | 3种邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和/(g/kg) | ≤1.0 |
|  | 18种多环芳烃总和/(mg/kg) | ≤50 |
|  |  | ≤20a |
|  | 苯并[a]芘/(mg/kg) | ≤1.0 |
|  | 短链氯化石蜡(C10-C13)/(g/kg) | ≤1.5 |
|  | 4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷(MOCA)/(g/kg) | ≤1.0 |
|  | 游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和/(g/kg) | ≤0.2 |
|  | 游离二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)/(g/kg) | ≤1.0 |
|  | 可溶性铅/(mg/kg) | ≤50 |
|  | 可溶性镉/(mg/kg) | ≤10 |
|  | 可溶性铬/(mg/kg) | ≤10 |
|  | 可溶性汞/(mg/kg) | ≤2 |
| 有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物(TVOC)/[mg/(m2·h)] | ≤5.0 |
|  | 甲醛/ [mg/(m2·h)] | ≤0.4 |
|  | 苯/[mg/(m2·h)] | ≤0.1 |
|  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/[mg/(m2·h)] | ≤1.0 |
|  | 二硫化碳/[mg/(m2·h)] | ≤7.0 |
| 气味 | 气味等级/级 | ≤3 |
| a取距合成材料面层上表面5mm以内的部分进行测试。 |  |  |

5.1.2.8  无机填料

合成面层材料中无机填料含量应不大于60%。

5.1.2.9  耐人工气候老化性能

合成面层在标准老化箱内加速老化试验1000 h后，拉伸强度和拉断伸长率应满足表3的要求。

  - 5.2  室外篮球场地

- 5.2.1  规格划线

a)  场地规格划线应符合国际篮球联合会竞赛规则的要求。规格误差应不大于10mm。缓冲区应不小于2m。

b)  场地的标志线应清晰，无明显虚边，颜色一般为白色。标志线宽度误差应不大于2mm。

- 5.2.2  外观

场地表面应平整、坚实、无裂痕、无分层。合成面层与场地基础之间应粘结牢固、无空鼓。场地表面各区域应色泽均匀。

- 5.2.3  平整度

场地基础与合成面层应平坦，划线内区域在2m直尺下用游标塞尺测量，间隙应不大于3mm。

- 5.2.4  坡度

- 单片场地应采用边线向边线放坡的形式，在同一个斜面上；

- 并列多片场地，从边线到边线向同一方向倾斜的场地应不大于2片，从端线到端线向同一方向倾斜的场地应不大于2片；

c）  场地的横向坡度应不大于1%，纵向坡度应不大于0.1%。

- 5.2.5  厚度

场地基础之上的合成面层厚度应不小于9mm。

- 5.2.6  物理机械性能

合成面层篮球场地的物理机械性能应符合表5的要求。

表5  合成面层材料物理机械性能要求

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 球反弹率/% | ≥75 |
| 冲击吸收/% | 20～50 |
| 滑动摩擦系数 | 0.4～0.7 |
| 邵氏硬度(邵A)/度 | 50～90 |
| 拉伸强度/MPa | ≥0.70 |
| 拉断伸长率/% | ≥90 |
| 阻燃性/级 | I |
| 耐候性 | 168h人工天候老化试验后,合成面层的邵尔硬度(邵A)、拉伸强度和拉断伸长率不低于上述指标下限的80% |

- 5.2.7  有害物质限量及气味

合成面层中有害物质限量（有害物质含量、有害物质释放量）及气味应符合表4的要求。

- 5.2.8  无机填料

合成面层中无机填料含量应不大于65%。

  - 5.3  室内篮球场馆

- 5.3.1  平整度

铺装好的木地板层表面,用2m靠尺测量，间隙应不大于2mm；场地整体平整，在场地上任意选取间距15 m的两点，用水准仪测量标高，其标高差值应不大于 15mm。

- 5.3.2  涂层性能

涂层的颜色不应影响赛场区划线的辨认，反光不应影响运动员的发挥，并具有耐磨、防滑、难燃的特性。

- 5.3.3  通风设施

体育地板结构宜具有通风设施，该设施既能起良好的通风作用，又要布置合理，不可设在比赛区域内，其颜色和面层相同或接近。

- 5.3.4  防变形措施

面层应采取防变形措施，避免地板因外界环境变化而发生影响正常使用的起翘、下凹等各种变形。

- 5.3.5  功能性要求

应符合表6的要求。

表6  功能性要求

| 项目 | 竞赛用、训练用、教学用 |  | 健身和娱乐用 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 悬浮式铺装 固定式铺装 | 可拆装式铺装 | 悬浮式铺装 固定式铺装 | 可拆装式铺装 |
| 冲击吸收率/% | ≥53 | ≥40 | ≥35 |  |
| 标准垂直变形/mm | ≥2.3 | ≥1.5 | ≥1.0 |  |
| 抗滚动载荷性能 | 不起毛刺,没有裂纹、断裂、劈裂、漆膜损坏 |  |  |  |
| 球反弹率/% | ≥90 |  |  |  |
| 滑动摩擦系数 | 0.4～0.6 |  |  |  |
| 注1:抗滚动载荷性能和滑动摩擦系数项目为送样检测。 注2:健身和娱乐用的体育馆用木质地板无相对垂直变形率的要求。 |  |  |  |  |

  - 5.4  足球场地

- 5.4.1规格尺寸

应符合表7的要求。

表7  规格尺寸要求

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纵向密度 | 纵向标称值允差率 | % | ±2 |
|  | 横向密度 | 横向标称值允差率 | % | ±0.3 |
| 2 | 草丝高度 | 标称值允差 | mm | -1～﹢3 |
| 3 | 草丝克重 | 标称值允差率 | % | ±10 |

- 5.4.2 物理机械性能

应符合表8的要求。

表8  人造草面层成品及草丝的物理机械性能要求

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 冲击吸收/% |  | 45～70 |
| 垂直变形/mm |  | 4～11 |
| 草丝拉断力/N | 开网丝 | ≥60 |
|  | 单丝 | ≥10 |
| 单簇草丝拔出力/N |  | ≥20 |

- 5.4.3 耐人工气候老化性能

人造草面层草丝加速老化500h后，草丝拉断力应不低于加速老化前测定值的80%。

- 5.4.4 固体原料中有害物质限量及气味

填充用合成材料颗粒中有害物质限量及气味要求应符合表9的要求。

表9  有害物质限量及气味要求

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 18种多环芳烃总和/(mg/kg) | ≤20 |
|  | 苯并[a]芘/(mg/kg) | ≤1.0 |
|  | 可溶性铅/(mg/kg) | ≤50 |
|  | 可溶性镉/(mg/kg) | ≤10 |
|  | 可溶性铬/(mg/kg) | ≤10 |
|  | 可溶性汞/(mg/kg) | ≤2 |
| 气味 | 气味等级/级 | ≤3 |

- 填充用合成材料颗粒中高聚物含量应不低于20%。

- 5.4.5 可迁移元素最大限量

应符合表10的要求。

表10  可迁移元素最大限量要求

| 可迁移元素种类 | 锑(Sb) | 砷(As) | 钡(Ba) | 镉(Cd) | 铬(Cr) | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 硒(Se) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大限量/(mg/kg) | 60 | 25 | 1000 | 75 | 60 | 90 | 60 | 500 |

- 5.4.6 有害物质限量要求

应符合表11的要求。

表11  人造草面层成品中有害物质限量要求

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和/(g/kg) | ≤1.0 |
|  | 3种邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和/(g/kg) | ≤1.0 |
|  | 18种多环芳烃总和/(mg/kg) | ≤50 |
|  | 苯并[a]芘/(mg/kg) | ≤1.0 |
|  | 可溶性铅/(mg/kg) | ≤50 |
|  | 可溶性镉/(mg/kg) | ≤10 |
|  | 可溶性铬/(mg/kg) | ≤10 |
|  | 可溶性汞/(mg/kg) | ≤2 |
| 有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物(TVOC)/[mg/(m2·h)] | ≤5.0 |
|  | 甲醛/[mg/(m2·h)] | ≤0.4 |
|  | 苯/[mg/(m2·h)] | ≤0.1 |
|  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/[mg/(m2·h)] | ≤1.0 |
|  | 苯乙烯/[mg/(m2·h)] | ≤0.500 |
|  | 4-苯基环己烯/[mg/(m2·h)] | ≤0.050 |

# 试验方法

  - 6.1  田径场地

6.1.1  防滑颗粒中高聚物含量、固体原料中有害物质限量、非固体原料中有害物质限量按GB 36246中6.11、6.12、6.15规定的方法进行。

6.1.2  外观按GB/T 22517.6中6.1.1规定的方法进行。

6.1.3  厚度按GB/T 22517.6中6.1.2规定的方法进行。

6.1.4  平整度按GB/T 22517.6中6.1.3规定的方法进行。

6.1.5  坡度按GB/T 22517.6中6.1.4规定的方法进行。

6.1.6  跑道按GB/T 22517.6中6.4规定的方法进行。

6.1.7  物理机械性能按GB/T 22517.6中6.2.5规定的方法进行。

6.1.8  有害物质限量及气味按GB 36246中6.12、6.13、6.14规定的方法进行。

6.1.9  无机填料按GB/T 22517.6中6.2.4规定的方法进行。

6.1.10  耐人工气候老化性能按GB/T 22517.6中6.2.6规定的方法进行。

  - 6.2  室外篮球场地

6.2.1  规格划线、外观按GB/T 22517.4中5.3、5.4规定的方法进行。

6.2.2  平整度、坡度按GB/T 22517.4中5.5、5.6规定的方法进行。

6.2.3  厚度按GB/T 22517.4中5.7规定的方法进行。

6.2.4  物理机械性能按GB/T 22517.4中5.8、5.9、5.10、5.11、5.12、5.13、5.14、5.15规定的方法进行。

6.2.5  有害物质限量及气味按GB 36246中6.12、6.13、6.14规定的方法进行。

6.2.6  无机填料按GB 36246中6.10规定的方法进行。

  - 6.3  室内篮球场馆

6.3.1  平整度按GB 19995.2中6.2.7规定的方法进行。

6.3.2  涂层性能、通风设施、防变形措施目测。

6.3.3  功能性要求按GB 20239中6.4规定的方法进行。

  - 6.4  足球场地

6.4.1  规格尺寸按GB/T 20394中6.4、6.5、6.6规定的方法进行。

6.4.2  物理机械性能按GB 36246中6.2、6.3、6.7、6.8规定的方法进行。

6.4.3  耐人工气候老化性能按GB 36246中6.9规定的方法进行。

6.4.4  填充用合成材料颗粒中高聚物含量、固体原料中有害物质限量及气味按GB 36246中6.11、6.12、6.14规定的方法进行。

6.4.5  可迁移元素最大限量按GB/T 20394中6.16规定的方法进行。

6.4.6  有害物质限量中苯乙烯、4-苯基环己烯按GB/T 20394中6.16规定的方法进行，其他项目按GB 36246中6.12、6.13规定的方法进行。

# 检验规则

  - 7.1  田径场地

- 7.1.1  原材料入场检测

原材料在进场后、施工前应进行入场检测。原材料检测类别包括：固体原料、非固体原料（胶水、甲乙组份）。原材料验收检验项目为5.1.1全部项目。

- 7.1.2  铺装过程质量检测

田径场地铺装过程中应对铺装的合成面层材料进行过程质量检测。过程检验项目为5.1.2.6、5.1.2.7、5.1.2.8。

- 7.1.3  场地验收检测

田径场地铺装施工完成14d后应进行验收检测。验收检验项目为5.1.2全部项目。

- 7.1.4  原材料和面层取样

原材料和面层取样应按照GB 36246第7章的有关规定进行。

- 7.1.5  检验结果的判定、复验规则、场地符合性判定规则

检验结果的判定、复验规则、场地符合性判定规则应符合GB 36246第8章的有关规定。

  - 7.2  室外篮球场地

- 7.2.1  铺装过程质量检测

室外篮球场地铺装过程中应对铺装的合成面层材料进行过程质量检测。过程检验项目为5.2.6、5.2.7、5.2.8。

- 7.2.2  场地验收检测

室外篮球场地铺装施工完成14 d后应进行验收检测。验收检验项目为5.2全部项目。

- 7.2.3  面层取样

面层取样应按照GB 22517.4和GB 36246的有关规定进行。

- 7.2.4  检验结果的判定、复验规则、场地符合性判定规则

检验结果的判定、复验规则、场地符合性判定规则应符合GB 36246第8章的有关规定。

  - 7.3  室内篮球场馆

- 7.3.1  场地验收检测

室内篮球场馆铺装施工完成后应进行验收检测。验收检验项目为5.3全部项目。

- 7.3.2  结果判定规则

结果判定规则应符合GB 19995.2和GB/T 20239的有关规定。

  - 7.4  足球场地

- 7.4.1  原材料入场检测

人造草在进场后、施工前应进行入场检测。原材料验收检验项目为5.4.1、5.4.2、5.4.5、5.4.6。

填充颗粒在进场后、施工前应进行入场检测。原材料验收检验项目为5.4.4。

- 7.4.2  场地验收检测

足球场地施工完成后应进行验收检测。验收检验项目为5.4（除5.4.4外）项目。

- 7.4.3  检验结果的判定、复验规则、场地符合性判定规则

检验结果的判定、复验规则、场地符合性判定规则应符合GB 36246第8章的有关规定。